105年「塑膠軟質桌墊」商品市場購樣檢測結果彙整表
項次	品名	規格/型號	產地	製造廠商或進口商(含地址、電話)	陳售地點(商店名稱、地址、電話)	價格 / (單價/元)	中文標示初步檢查結果	品質項目檢測結果
1	4K透明軟墊板	52.5×40 cm/ / BPB-23C / 製造日期：未標示	臺灣	柏格文具禮品股份有限公司 / 臺南市永康區崑山街183巷23號 / 06-2059968	商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九文具專家) / 花蓮縣花蓮市建中街68號2樓 / 03-8316166	49	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
2	安心4K加大軟墊板	60 cm×40 cm/ / AF1770-3 / 製造日期：2015.09.25	臺灣	晴天紙品禮品有限公司 / 新北市板橋區和平路8號 / 02-89519000	商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九文具專家) / 花蓮縣花蓮市建中街68號2樓 / 03-8316166	53	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
3	卡哇伊4K軟墊板A-兔子	52×40cm/ / UAFJ-0904 / 製造日期：2016.07.01	臺灣	大菱事業有限公司 / 新北市新店區寶橋路235巷14號7樓 / 02-29158528	商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九文具專家) / 花蓮縣花蓮市建中街68號2樓 / 03-8316166	45	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
4	4K捲裝透明軟墊板	54.3×39.3cm/ / Q-003 / 製造日期：2016.07.20	臺灣	信億文具有限公司 / 臺中市大里區景庄街202巷41-1號 / 04-24968011	商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九文具專家) / 花蓮縣花蓮市建中街68號2樓 / 03-8316166	45	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
5	8K捲裝透明墊板	40.9cm×30.4cm/ / NO.0803 / 製造日期：未標示	臺灣	應元化學工業(股)公司 / 臺南市仁德區中正路2段684號 / 06-2793618	笑笑笑國際股份有限公司花蓮中正分公司(光南大批發) / 花蓮市中正路535號 / 03-8333115	32	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
6	八開軟墊板	39×26.5cm/ / DB0805-09 / 製造日期：2016.07.01	臺灣	四季紙品禮品有限公司 / 新北市中和區建康路2-2號1樓 / 02-22235444	笑笑笑國際股份有限公司花蓮中正分公司(光南大批發) / 花蓮市中正路535號 / 03-8333115	32	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
7	4K歐風環保透明軟桌墊	39cm×55cm/ / 品號1500129 / 製造日期：2016.06.20	臺灣	笙翔國際有限公司 / 新北市泰山區同義街118號 / 02-29008099	見暉批發有限公司 / 花蓮市中美路199號 / 03-8227399	52	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
8	4K軟墊板(超厚)	530×400mm/ / 6RP04B / 製造日期：未標示	臺灣	加新企業有限公司 / 新北市八里區龍形一街33巷10號之1 / 02-26181090	永承文化企業社 / 花蓮市中山路249號 / 03-8314558	59	○符合	總評: ● / ○8種重金屬：符合 / ●8種塑化劑：不符合 / DEHP=20.2%＞0.1%
9	透明軟墊板	41.5×30.5 cm/ / BPB-22C / 製造日期：未標示	臺灣	柏格文具禮品股份有限公司 / 臺南市永康區崑山街183巷23號 / 06-2059968	永承文化企業社 / 花蓮市中山路249號 / 03-8314558	40	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
10	透明8K軟墊	30×41 cm / 製造日期：2011.07.01	臺灣	東文文具有限公司 / 桃園市八德區新生路468-7號 / 03-3688835	遠東企業(股)公司花蓮分公司 / 花蓮市和平路581號 / 03-8909070	28	○符合	總評: ● / ○8種重金屬：符合 / ●8種塑化劑：不符合 / DINP=16.4%＞0.1%
11	B&W傳奇學人A4環保墊板	A4/ / YDP-29 / 製造日期：未標示	臺灣	優奇坊實業股份有限公司 / 臺南市安平工業區新和路19-1號 / 06-2613118	統一書店 / 臺東市中華路1段416號 / 345268-9	48	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
12	無毒課桌雙層桌墊	長54×寬36 cm / 厚度:上墊0.8 mm; / 下墊2 mm/ / 1522 / 製造日期：2016.02.15	臺灣	高等股份有限公司 / 新北市汐止區康寧街149號2樓 / 02-26957030.0800007030	統一書店 / 臺東市中華路1段416號 / 345268-9	176	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
13	卡哇伊8K軟墊板A-狗	41×30cm/ / UAFJ-1002 / 製造日期：2016.07.01	臺灣	大菱事業有限公司 / 新北市新店區寶橋路235巷14號7樓 / 02-29158528	寶評有限公司(寶評書局) / 新北市永和區竹林路239號 / 02-89270666	40	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
14	墊板-軟墊板	54×39cm/ / E31605 / 製造日期：104.10.01	臺灣	南冠文具實業有限公司 / 06-2392288	豐郁生活館有限公司(小北百貨) / 新北市永和區竹林路21號1樓 / 02-89254638	48	○符合	總評: ● / ○8種重金屬：符合 / ●8種塑化劑：不符合 / DINP=19.3%＞0.1%
15	桌墊8K	30×41.5cm/ / PCO-3025W / 製造日期：2016.07.15	臺灣	南寶興文具有限公司 / 臺南市仁德區永德路30號 / 06-2664000	光南大批發(笑笑笑國際股份有限公司 / 新北市永和區永和路2段116號1-2樓 / 02-29262079	32	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
16	8K軟墊板(超厚)	300×410mm/ / 6RP08B / 製造日期：未標示	臺灣	加新企業有限公司 / 新北市八里區龍形一街33巷10號之1 / 02-26181090	內行家百貨行 / 新北市永和區中正路455-1號 / 02-89217560	39	○符合	總評: ● / ○8種重金屬：符合 / ●8種塑化劑：不符合 / DEHP=23.5%＞0.1%
17	8K透明桌墊	412×300mm/ / CPB-64 / 製造日期：未標示	臺灣	青青有限公司 / 臺南市仁德區忠義一街60號 / 06-2706311	巧群企業有限公司南港分公司 / 臺北市南港區永吉路601號 / 02-27823039	36	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
18	八開軟墊板	八開/ / DB0805-07 / 製造日期：2015.12.01	臺灣	四季紙品禮品有限公司 / 新北市中和區建康路2-2號1樓 / 02-22235444	巧群企業有限公司南港分公司 / 臺北市南港區永吉路601號 / 02-27823039	32	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
19	8K捲裝透明軟墊板	41.3×30.2cm/ / Q-005 / 製造日期：2015.09.15	臺灣	信億文具有限公司 / 臺中市大里區景庄街202巷41-1號 / 04-24968011	商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九文具專家) / 花蓮縣花蓮市建中街68號2樓 / 03-8316166	30	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合
20	A4軟墊板	29.2×22.6cm/ / DB0901-01 / 製造日期：2016.05.20	臺灣	四季紙品禮品有限公司 / 新北市中和區建康路2-2號1樓 / 02-22235444	商賀股份有限公司花蓮分公司(九乘九文具專家) / 花蓮縣花蓮市建中街68號2樓 / 03-8316166	23	○符合	總評: ○ / ○8種重金屬：符合 / ○8種塑化劑：符合

「○」表示符合；「●」表示不符合

備註：
1. 品質檢測：依據CNS 15527「事務文具用品一般安全要求」國家標準（104年7月15日修訂公布）執行「塑化劑(8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑)」及「可遷移元素(8種重金屬)」安全要求檢測。
  1. 塑化劑(8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑)：
依國家標準第3.3節規定，塑膠製品之鄰苯二甲酸二(2-乙基己基)酯(DEHP)、鄰苯二甲酸二丁酯(DBP)、鄰苯二甲酸丁苄酯(BBP)、鄰苯二甲酸二異壬酯(DINP)、鄰苯二甲酸二異癸酯(DIDP)、鄰苯二甲酸二正辛酯(DNOP)、鄰苯二甲酸二甲酯(DMP)、鄰苯二甲酸二乙酯(DEP)等8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑及其混合物含量總和不得超過0.1%（質量比）。
  1. 可遷移元素(8種重金屬)：
依國家標準第3.2節規定，可遷移元素(重金屬)之限量值應符合下表之規定
事務文具用品	元素(mg/kg)
	銻(Sb)	砷(As)	鋇(Ba)	鎘(Cd)	鉻(Cr)	鉛(Pb)	汞(Hg)	硒(Se)
使用上不易與皮膚直接接觸者	60以下	25以下	1000以下	75以下	60以下	90以下	60以下	500以下
使用上易與皮膚直接接觸者	60以下	25以下	250以下	50以下	25以下	90以下	25以下	500以下

1. 「中文標示」檢查：依據「商品標示法」之「文具商品標示基準」（104年10月2日修訂公告）。標示項目包括
  1. 商品名稱。
  2. 製造廠商之名稱及電話；其為進口者，應標示代理商、進口商或經銷商之名稱、電話、原始製造商名稱、地址及原始製造地。
2. 本次檢驗件數共 20 件，檢測結果為：
  1. 品質部分
A. 「塑化劑(8種鄰苯二甲酸酯類塑化劑)」：計4件超過國家標準0.1%（質量比）限量值要求。
B. 「可遷移元素(8種重金屬)」：全數符合國家標準限量值要求。
  1. 標示查核
「中文標示」：初步檢查計全數符合「文具商品標示基準」規定。